# СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- условия реализации учебной дисциплины

- Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Материаловедение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы разработанная  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

- выбирать способы соединения материалов;

- обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- строение и свойства машиностроительных материалов;

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;

- области применения материалов;

- классификацию и маркировку основных материалов;

- методы защиты от коррозии;

- способы обработки материалов.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  92 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часа; самостоятельной работы обучающегося -  24  часа.

- СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 92 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 8 |
| практические занятия | 24 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| в том числе: |  |
| работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой; решение задач; подготовка рефератов; подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите. | 24 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Цель и задачи дисциплины. Роль материалов, их сплавов и неметаллических материалов в машиностроении. Краткий обзор развития металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России. Характерные физические и химические свойства металлов, их сплавов с металлами и неметаллами. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. |  |  |  |
| Раздел 1. Основы металловедения |  |  | 8 |  |
| Тема 1.1. Строение, свойства и способы испытания материалов | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные свойства металлов, их значение при выборе сплавов для изготовления деталей машин. Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. Краткие сведения о технологических испытаниях металлов. Кристаллическое строение металлов. Кривые нагревания и охлаждения металлов. Понятие «критические точки». Аллотропические превращения в металлах. Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по их предупреждению. |  | 2 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |
|  | Испытание металлов на твердость методом Бринелля и Роквелла. |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |
|  | Испытание на ударную вязкость |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Современные методы анализа металлов и сплавов: микроанализ, макроанализ, рентгенографический анализ. Магнитная и ультразвуковая дефектология. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции; учебной и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите. |  |  |  |
| Тема 1.2. Основные положения теории сплавов | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов. Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие неограниченные и ограниченные твердые растворы. Форма углерода в сплавах с железом. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния «железо-цементит», ее анализ. Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугун. |  | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |
|  | Анализ микроструктуры отожженных сталей, серого и белого чугунов. |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Анализ сплавов определенной концентрации углерода по диаграмме «железо-цементит» с описанием процессов, происходящих при медленном охлаждении или нагревании. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите. |  |  |  |
| Раздел 2. Конструкционные материалы |  |  | 18 |  |
| Тема 2.1. Чугуны | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные химические элементы входящие в состав чугуна, их влияние на свойства чугуна. Исходные материалы для производства чугуна. Схема устройства доменной печи. Краткая характеристика доменных процессов. Экономичные способы производства металлизированного сырья: прямое восстановление железа из руд. Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна. Белый чугун. Его структура, свойства, применение.Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 1 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 2.2. Углеродистые и легированные стали | Содержание учебного материала |  | 1 |  |
|  | 1 | Краткая характеристика современных способов производства стали: кислородно-конверторный, электропечной. Раскисление стали. Достоинства и недостатки каждого способа, их технико-экономические показатели. Энергосберегающие технологии при производстве стали. Разливка стали и получения слитков. Понятия о производстве стали под вакуумом и электрошлаковым переплавом, обработке стали синтетическими шлаками. Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, область применения. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение. Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу. Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение. |  | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Подбор марок сталей для деталей машин. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 2.3. Цветные металлы и сплавы. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Свойства меди. Производство меди: обогащение медных руд, получение черновой меди, рафинирования меди. Латуни и бронзы. Состав, свойства, маркировка по ГОСТу. Применение латуней и бронз. Свойства алюминия. Производство алюминия: получение глиноземы, электролиз глинозема, рафинирование первичного алюминия. Классификация алюминиевых сплавов. Свойств, маркировка по ГОСТу и применение сплавов на основе алюминия, обрабатываемых давлением, и литейных. Титановые руды. Производство титана. Титановые сплавы. Маркировка и применение. Магниевые руды. Понятие об электрическом способе получения магния. Магниевые сплавы. Маркировка и применение Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой основах. Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и применение. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 1 |  |
|  | Подбор сплавов цветных металлов для деталей машин. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 2.4. Порошковые материалы и композиционные материалы Полимерные материалы | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Твердые металлокерамические сплавы. Методы их получения, свойства, маркировка по ГОСТу, применение. Литые твердые сплавы, маркировка, применение. Конструкционные порошковые материалы, свойства, маркировка, применение. Композиционные материалы Их свойства, применение. Способы получения. Классификация и технологические свойства пластмасс. Термопласты и реактопласты, применение. Общие сведения, состав и классификация резин. Свойства и применение резины. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 2.5. Основы термической обработки сплавов. Поверхностное упрочнение стали | Содержание учебного материала |  | 1 |  |
|  | 1 | Классификация видов термической обработки. Превращения в металлах при нагреве и охлаждении. Сущность отжига I и II рода, назначение. Виды закалки; охлаждающие среды. Отпуск, виды. Обработка стали холодом. Старение. Поверхностная закалка с индукционным нагревом токами высокой частоты, с газопламенным нагревом. Химко – |  | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
|  |  | термическая обработка стали. Диффузионная металлизация, ее сущность, виды. Упрочнение поверхностным пластическим деформированием: дробеструйная обработка, накатывание роликовым (шариковым) инструментом и т.д. |  |  |
|  | Лабораторная работа |  | 2 |  |
|  | Проведение закалки и отпуска углеродистой стали. |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Выбор способов термообработки и поверхностного упрочнения металлов |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите. |  |  |  |
| Тема 2.6. Коррозия металлов и методы борьбы с ней. | Содержание учебного материала |  | 1 |  |
|  | 1 | Сущность процесса коррозии. Экономический ущерб коррозии. Виды коррозии: химическая и электрохимическая коррозия. Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
|  | Проводиться по результатам изучения раздела дисциплины |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Раздел 3. Литейное производство |  |  | 5 |  |
| Тема 3.1. Получение отливок в разовые формы. Специальные способы литья | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Назначение и сущность литейного производства. Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых формах. Модели и их назначение. Назначение стержней. Формовочные материалы и стержневые смеси. Литниковая система и ее назначение. Технология ручной и машиной формовки. Требования, предъявляемые к литейным сплавам. Краткие сведения о технологии литья: в металлические формы (кокиль), центробежного литья, литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, литья в оболочковые формы, литья по газифицируемым моделям. Достоинства и недостатки каждого виды литья, и область их применения. Примеры литых деталей в автомобилестроении. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| Раздел 4. Обработка металлов давлением |  |  | 5 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения об обработке металлов давлением | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Физическая сущность пластической деформации. Понятие о наклепе, возврате, рекристаллизации. Влияние холодной и горячей пластической деформации на структуру и свойства металла. Температурный интервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог. Нагревательные печи и электронагревательные устройства. Сущность прокатки металлов. Классификация продуктов прокатного производства. Волочение, его сущность, назначение. Прессование, его сущность, виды, назначение. Ковка. Сущность технологического процесса. Основные операции, инструменты и оборудование. Достоинства и недостатки. Область применения. Горячая и холодная штамповка. Сущность технологических процессов. Основные операции, приспособления, оборудование. Достоинства и недостатки. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Раздел 5. Сварка. Резка. Пайка. Наплавка металлов. |  |  | 16 |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о сварке | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. Типы сварочных соединений и швов. Требования, предъявляемые к качеству сварочного шва. Перспективы развития сварочных технологий. Контроль сварочных соединений. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 5.2. Электродуговая сварка и резка | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Понятие об электрической дуге. Сущность электродуговой сварки. Краткие сведения о сварочном оборудовании, на постоянном и переменном токе. Сварочная проволока и электроды для электродуговой сварки. Краткие сведения о других видах дуговой сварки: под слоем флюса, в среде защитных газов, электрошлаковой. Область применения электродуговой сварки в дорожной технике. Сущность электроконтактной сварки и ее виды. Стыковая электроконтактная сварка, виды, назначение. Точечная сварка, сущность, область применения. Шовная (роликовая) сварка, ее сущность, назначение. Понятие о циклограммах стыковой, точечной и шовной сварок. Достоинства и недостатки электроконтактной сварки. |  | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Выбор марок и диаметров электродов. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 5.3. Газовая сварка и резка | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Сущность газовой сварки. Газы, применяемые для сварки и резки. Сварочное пламя и его структура. Аппаратура для газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые генераторы. Краткие сведения о технологии газовой сварки. Применение газовой сварки при ремонте деталей. Газовая резка: сущность, оборудование, технологии. Правила техники безопасности при газовой сварке и резке. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Выбор способа соединения деталей. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 5.4. Особые способы сварки. Восстановление и упрочнение наплавкой. Паяние металлов | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения о специальных видах сварки давлением: холодной сварке, сварке трением, ультразвуковой сварке, сварке взрывом, диффузионной сварке. Область применения. Общие сведения о плазменной сварке, лазерной и электронно-лучевой. Область применения. Сущность и назначение механизированной наплавки металлов. Автоматическая наплавка металлов под слоем флюса. Вибродуговая наплавка, ее сущность и назначение. Металлизация, ее сущность и назначение. Плазменная наплавка. Наплавка порошковыми проволоками. Сущность процесса пайки металлов. Мягкие припои, их состав, марки по ГОСТу. Флюсы, применяемые припайки мягкими припоями. Принадлежности для пайки металлов. Технология пайки мягкими припоями. Твердые припои. Состав и марки твердых припоев по ГОСТу. Флюсы. Технология пайки твердыми припоями. Техника безопасности при пайке металлов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Раздел 6. Обработка металлов резаньем |  |  | 14 |  |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| Тема 6.1. Общие сведения об обработке металлов резанием | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о процессе резания. Движения при резании металлов. Классификация основных способов обработки металлов резанием в зависимости от характера главного движения и движения подачи. Элементы резания: глубина резания, подача и скорость резания. Классификация металлорежущих станков по технологическим, конструктивным и групповым признакам, по точности и степени специализации. Система нумерации станков. Условные обозначения кинематических пар и деталей узлов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 6.2. Точение. Сверление. Фрезерование. Строгание. Протягивание. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Общее назначение станков токарной группы, их классификация. Основные узлы токарно-винторезных станков. Основные части и конструктивные элементы токарного проходного резца. Классификация токарных резцов. Работы, выполняемые на сверлильных и расточных станках. Особенности процессов и режимы резания при сверлении, зенкеровании и развертывании. Классификация сверл, зенкеров и разверток, их назначение. Особенности процесса фрезерования. Схемы фрезерования. Классификация фрез по конструкции и технологическим признакам. Классификация фрезерных станков. Сущность и область применения строгальных станков, применение долбежных станков. Работы, выполняемые на строгальных и долбежных станках. Общие сведения о процессе протягивания, его назначение. Виды протяжек. Работы, выполняемые на протяжных станках. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Расчет режимов резания. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 1 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Тема 6.3. Шлифование и другие виды отделочной механической обработки | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Особенности процесса шлифования. Абразивные материалы, их классификация и краткая характеристика. Работы, выполняемые на круглошлифовальных станках. Притирочные и доводочные работы. Хонингование. Краткие сведения о работе хонинговальных станков.Полирование. Сущность электрохимического полирования. Супер финиширование. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Выбор способов механической обработки деталей автомобиля и расчет режимов резания. |  |  |  |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
|  | Контрольные работы |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 2 |  |
|  | Работа с конспектом лекции, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к опросу по теме. |  |  |  |
| Всего: |  |  | 68+24с.р. |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение».

Оборудование учебного кабинета:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– плакаты;

– техническая документация;

– методическая документация.

Технические средства обучения:

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;

– мультимедиа проектор;

– принтер;

– сканер;

– локальная вычислительная сеть с выходом в интернет.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– плакаты;

– техническая документация;

– методическая документация;

– нагревательные печи;

– приборы для определения механических свойств;

– микроскоп;

– образцы.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Никифоров В.М. Технология металлов и др. конструкционных материалов. – Ленинград: Политехника, 2009г.

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение. – Феникс. Торговый дом, 2007г.

Дополнительные источники:

- Научно – технический журнал «Материаловедение». Издательство «Наука и технологии».

- ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Действующий документ).

- ГОСТ 1050-88 Сталь углеродистая качественная конструкционная (Действующий документ).

- ГОСТ 1435-99 Прутки полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали (Действующий документ).

- ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали (Действующий документ).

- ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Действующий документ).

- ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия  (Действующий документ).

- Машиностроительный ресурс www.i-Mash.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; - выбирать способы соединения материалов; - обрабатывать детали из основных материалов. | Текущий контроль: - практические занятия; - лабораторные работы; - тестирование; - внеаудиторная самостоятельная работа. Промежуточный контроль: - практические занятия; - контрольные работы. Итоговый контроль: - экзамен. |
| Знания: - строения и свойств машиностроительных материалов; - методов оценки свойств машинострои-тельных материалов; - области применения материалов; - классификации и маркировки основных материалов; - методов защиты от коррозии; - способов обработки материалов. |  |